## Slide 1
改性工艺的疲劳寿命差异：
现有证据与下一步验证
48件记录的比较边界与待检验方案
材料工程课题组 · 学术进展报告
教学模拟数据｜资料版本1 · 2026-10-20
Notes: 本次汇报讨论改性工艺与常规工艺的疲劳寿命差异。全部资料均为教学模拟，不对应真实实验或机构。我们已完成48件记录的核对与复算，目标不是预设改性有效，而是判断现有记录能说明什么，以及下一批怎样验证。报告围绕比较条件、同批证据和验证方案三个问题展开。 衔接下一页 先看48件试件如何分布在批次、工艺和应力之间。 参考文献（完整题名） protocol · 金属构件疲劳试验记录（教学模拟材料） · 用户提供的教学模拟资料；非期刊 · 2026 · 版本1，2026-10-20 fatigue · fatigue.csv：48件金属构件疲劳试件记录（教学模拟数据） · 用户提供的合成数据文件；非期刊 · 2026 · 随资料版本1提供，2026-10-20

## Slide 2
02 / 08
教学模拟数据
48件记录：只有B批含同应力工艺对照
每行一件独立试件；无重复试验
批次
应力
常规
改性
终点
A
200 MPa
12件
—
12失效
B
200 MPa
12件
12件
24失效
C
180 MPa
—
12件
10失效
2 runout
按可用加工顺序取样；未报告随机分配
本次汇报的三个问题
01 记录与比较
哪些比较条件一致？
02 证据与边界
寿命差支持到哪里？
03 下一步验证
怎样区分效应与偏倚？
[1] 未署名（原资料未提供） 2026 | [2] 未署名（原资料未提供） 2026
Notes: 48条记录对应48件独立试件，没有重复试验。A批为200 MPa常规工艺12件；B批在200 MPa下有常规和改性各12件；C批为180 MPa改性12件。所有组按可用加工顺序取样，没有随机跨批次分配，不能默认批内随机。C批的两件runout是到50万循环仍未失效的停止观察。只有B批同时具备同批次、同应力的两工艺记录，因此它是本报告主要比较。路线是先界定比较条件，再审查寿命差的证据，最后给出下一批的验证方案。 衔接下一页 比较组的构成已经不平衡；接下来把48件原始观察放在同一尺度，看看这种不平衡如何影响解读。 参考文献（完整题名） protocol · 金属构件疲劳试验记录（教学模拟材料） · 用户提供的教学模拟资料；非期刊 · 2026 · 版本1，2026-10-20 fatigue · fatigue.csv：48件金属构件疲劳试件记录（教学模拟数据） · 用户提供的合成数据文件；非期刊 · 2026 · 随资料版本1提供，2026-10-20

## Slide 3
03 / 08
02 证据与边界
教学模拟数据
跨批合并会混入应力与批次差异
48件原始观察：横向位置对应循环数
0
10
20
30
40
50
A 常规
200 MPa
B 常规
200 MPa
B 改性
200 MPa
C 改性
180 MPa
观察时间（万循环）；每组n=12
同工艺、同应力
A常规：23.63万
B常规：30.37万
均值差6.74万循环
仍是描述，未能归因
C批的比较条件不同
180 MPa；2件runout
50万时仍未失效
不能并作工艺收益
[1] 未署名（原资料未提供） 2026 | [2] 未署名（原资料未提供） 2026
Notes: 图中每个点代表一件试件，横轴是观察到的循环次数，空心点加右箭头表示runout。A、B两批常规工艺同为200 MPa，但样本均值分别为23.63万和30.37万循环，相差6.74万，说明批次相关的样本差异不能忽略。这个差异本身也不是已识别的批次因果效应。C批改性的观察更靠右，但它用的是180 MPa，并有两件在50万停止；不能把这种位置差直接归给工艺。即使只保留200 MPa，A加B常规对B改性仍然混入批次构成。最可比的主分析应先收缩到B批内部。 衔接下一页 因此把主要估计限于B批，保留其24件分布，并同时报告差值的不确定性。 参考文献（完整题名） protocol · 金属构件疲劳试验记录（教学模拟材料） · 用户提供的教学模拟资料；非期刊 · 2026 · 版本1，2026-10-20 fatigue · fatigue.csv：48件金属构件疲劳试件记录（教学模拟数据） · 用户提供的合成数据文件；非期刊 · 2026 · 随资料版本1提供，2026-10-20

## Slide 4
04 / 08
02 证据与边界
教学模拟数据
B批均值偏高，区间仍跨越零差异
B批 · 200 MPa · 每组12件 · 全部失效
20
25
30
35
40
45
50
常规
n = 12
改性
n = 12
失效寿命（万循环）
圆点：独立试件；短竖线：组均值
均值差：改性 − 常规
-2
0
2
4
6
万循环；线段为Welch 95%区间
常规：30.37 ± 3.10万
改性：32.93 ± 5.66万
以上为均值 ± 样本SD
差值 +2.56万
95%区间 [−1.37, 6.49]万
近似均值推断，未报告随机分配；跨零不等于等效。
[1] 未署名（原资料未提供） 2026 | [2] 未署名（原资料未提供） 2026
Notes: 将比较限制在B批，常规和改性各12件，均为200 MPa且全部已失效。上方保留每件试件，不仅展示均值。常规均值30.37万循环、样本标准差3.10万；改性均值32.93万、标准差5.66万，改性组的离散更大。样本均值差为2.56万循环。按原尺度Welch方法，95%区间为负1.37到正6.49万循环，区间跨越零，既容许负差异，也容许较大的正差异。它依赖独立样本与分布近似，没有包含加工顺序和非随机选择的偏倚。正的点估计不是因果证据，跨零也不代表两工艺等效。 衔接下一页 即便把B批作为主要比较，观察终点与未测机制仍决定结论不能越过哪些边界。 参考文献（完整题名） protocol · 金属构件疲劳试验记录（教学模拟材料） · 用户提供的教学模拟资料；非期刊 · 2026 · 版本1，2026-10-20 fatigue · fatigue.csv：48件金属构件疲劳试件记录（教学模拟数据） · 用户提供的合成数据文件；非期刊 · 2026 · 随资料版本1提供，2026-10-20

## Slide 5
05 / 08
02 证据与边界
教学模拟数据
删失与机制缺项限定了结论范围
C批 · 180 MPa：两条实际记录示意
C-mod-12
48.25万循环：失效已观察
C-mod-02（另一件：C-mod-08）
50万循环：未失效，寿命 > 50万
0
25
50
循环数（万）；两条记录采用同一尺度
两件runout保留为右删失
当前记录支持到哪里
工艺效应
B批正差值是线索；因果未确立
观察窗口
50万后寿命尾部仍未知
材料机制
未提供断口、组织或残余应力测量
不以寿命差补写机制解释
[1] 未署名（原资料未提供） 2026 | [2] 未署名（原资料未提供） 2026
Notes: 以C批两件记录为例：C-mod-12在48.25万循环发生失效，这个寿命已观察到；C-mod-02到50万循环仍未失效，因此只能说其寿命超过50万，不能把50万写成失效寿命。另一件runout是C-mod-08。在只有共同50万行政停止、没有提前失访时，观察时间的平均值可以描述50万窗口内的限制平均寿命，但不能说明之后的尾部。当前能支持的只是B批正向点估计的线索；因果效应未确立，尾部尚未观察，也没有断口、微观组织或残余应力数据来解释机制。下一步首先要补齐可归因的比较设计。 衔接下一页 这些边界决定了新一批首先要检验工艺归因，并事先定义共同观察窗口和判定规则。 参考文献（完整题名） protocol · 金属构件疲劳试验记录（教学模拟材料） · 用户提供的教学模拟资料；非期刊 · 2026 · 版本1，2026-10-20 fatigue · fatigue.csv：48件金属构件疲劳试件记录（教学模拟数据） · 用户提供的合成数据文件；非期刊 · 2026 · 随资料版本1提供，2026-10-20

## Slide 6
06 / 08
03 下一步验证
教学模拟数据
下一批：固定应力并随机分配工艺
待检验方案｜尚未开展
同一材料批次
固定200 MPa
区组内随机分配
1 : 1
常规工艺
改性工艺
失效则记录时刻
50万未失效
登记runout
交错/随机测试顺序；记录机台、环境、加工时段与异常停止
主要效应量（事先指定）
50万循环内限制平均寿命差
Δ = RMST改性 − RMST常规
样本量与实际意义
先定最小重要差值δ与目标精度
再用先导变异和删失率规划
[1] 未署名（原资料未提供） 2026 | [2] 未署名（原资料未提供） 2026
Notes: 下阶段只提出尚未开展的方案。先固定200 MPa和50万循环停止点，统一试件规范、失效判据和测量记录。在同一材料批次内按可用加工时段分区组，区组内一比一随机分配常规或改性工艺；两组交错或随机安排测试顺序，并记录机台、环境和异常停止。主要效应量建议预先指定为50万循环内限制平均寿命差，也就是改性减常规。在只有共同截止且无提前失访时，它等价于每件min(T,50万)的组均值差；若出现更早失访，需要生存分析处理和相应删失假设，不能当作正常50万runout。实际重要差值δ应按工程价值与成本确定，随后依据目标精度、变异和预计删失规划样本量，不能从这次2.56万差值倒推门槛。B批离散度只是先导参考。单批首先回答该批次、该应力和该窗口内的问题。 衔接下一页 设计之外，还要预先写清什么结果支持方向、什么结果仍不确定，以及何时不能解释区间。 参考文献（完整题名） protocol · 金属构件疲劳试验记录（教学模拟材料） · 用户提供的教学模拟资料；非期刊 · 2026 · 版本1，2026-10-20 fatigue · fatigue.csv：48件金属构件疲劳试件记录（教学模拟数据） · 用户提供的合成数据文件；非期刊 · 2026 · 随资料版本1提供，2026-10-20

## Slide 7
07 / 08
03 下一步验证
教学模拟数据
预先写明判据，区分四种可能结果
L、U：主要差值Δ的预设95%区间；Δ > 0表示改性较长
先确认：随机实施、终点记录与删失/失访机制可接受
区间结果
可作判断
行动与限定
L > 0
支持正向差异
再对照工程门槛δ
U < 0
支持反向差异
核查工艺并调整方案
L ≤ 0 ≤ U
方向仍不确定
不能据此判等效
前提不成立 → 先核查偏倚与方案；不直接解释上述区间
当前：方向性线索，效应未确立；下一步：随机同应力验证。
[1] 未署名（原资料未提供） 2026 | [2] 未署名（原资料未提供） 2026
Notes: 以下判据属于下一批的预设方案。L和U是改性减常规这一主要差值的95%区间。先确认随机分配执行、终点记录和失访或删失机制可接受。前提成立时，若下限大于零，支持正向差异，但还须对照事前确定的工程门槛δ，不能把统计方向当作值得采用。若上限小于零，支持反向差异，应检查工艺并调整方案。若区间包含零，正负效应仍被容许，不能判等效；只有事先定义等效范围和相应方法，才讨论等效。第四种情况是随机实施或删失前提失效，此时先核查偏倚，不能硬套前三项。一个反例是区间虽全为正、却低于工程重要程度，这仍不足以宣布有用收益。回到开场：现有教学模拟记录给出了方向性线索，但效应未确立；下一步是同应力随机化并预设估计对象和判据。 衔接下一页 最后列出唯一使用的原始资料与统计口径，便于会后复核。 参考文献（完整题名） protocol · 金属构件疲劳试验记录（教学模拟材料） · 用户提供的教学模拟资料；非期刊 · 2026 · 版本1，2026-10-20 fatigue · fatigue.csv：48件金属构件疲劳试件记录（教学模拟数据） · 用户提供的合成数据文件；非期刊 · 2026 · 随资料版本1提供，2026-10-20

## Slide 8
08 / 08
教学模拟数据
来源与分析口径
[1] 金属构件疲劳试验记录（教学模拟材料）
未署名（原资料未提供） · 用户提供的教学模拟资料；非期刊 · 2026 · sources/protocol.md · 版本1，2026-10-20
[2] fatigue.csv：48件金属构件疲劳试件记录（教学模拟数据）
未署名（原资料未提供） · 用户提供的合成数据文件；非期刊 · 2026 · sources/fatigue.csv · 随资料版本1提供，2026-10-20
分析口径
逐试件复算；SD采用n−1分母；B批采用原尺度Welch 95%区间
runout保留右删失；下一批设计为尚未实施的方案
全部为教学模拟数据，不对应真实实验、机构、项目或论文。
Notes: 本报告只依据这两份原始资料。协议版本1，日期2026年10月20日；CSV包含48个独立试件。全部数值由逐行记录复算，B批区间是原尺度Welch双侧95%区间，样本标准差使用n减一分母。runout保留右删失身份，不记为失效。本报告中的下一批设计全部尚未开展，资料不对应真实实验、机构、项目或论文。 参考文献（完整题名） protocol · 金属构件疲劳试验记录（教学模拟材料） · 用户提供的教学模拟资料；非期刊 · 2026 · 版本1，2026-10-20 fatigue · fatigue.csv：48件金属构件疲劳试件记录（教学模拟数据） · 用户提供的合成数据文件；非期刊 · 2026 · 随资料版本1提供，2026-10-20