## Slide 1
改性工艺是否改善疲劳寿命？
当前证据与验证路径
48件独立试件 · 3个批次 · 50万次停止点
先识别可比范围，再判断增益证据
材料工程课题组｜研究进展汇报（教学模拟）
2026年10月21日
Notes: 这是一份材料疲劳研究进展的教学模拟汇报。资料包明确说明，48件试件的记录是合成数据，不对应真实机构、项目或实验。今天的目标是判断已有证据究竟能支持到哪一步，而不是预设改性工艺必须有效。我们先识别哪些试件可以在相同条件下比较，再处理达到停止点而未失效的记录，最后讨论如何用下一批试件进行可证伪验证。当前最可比的B批有正向均值差，但不确定区间跨零，因而报告的主张是“需要规范验证”，而非“已经证实改善”。 参考文献（完整题名） protocol · 金属构件疲劳试验记录（教学模拟材料） · 原始试验协议；非期刊材料 · 2026 · 资料版本1，2026-10-20 dataset · 金属构件疲劳记录：48件试件CSV（教学模拟数据） · 原始数据文件 fatigue.csv；非期刊材料 · 2026 · 随协议v1提供，2026-10-20

## Slide 2
02 / 09
教学模拟数据
只有B批具备同批、同应力的工艺对照
试件配置与缺失对照
批次 | 应力 / MPa | 常规工艺 | 改性工艺 | 可比范围
A | 200 | 12件 | 未配置 | 跨批背景
B | 200 | 12件 | 12件 | 主要工艺对照
C | 180 | 未配置 | 12件 | 低应力描述
每行记录是一件独立试件；“未配置”表示该单元无试件。来源：协议“试件与条件”；CSV全48行。
主要分析范围
可比性先于汇总
主比较限定在B批：两工艺、同批次、200
MPa。
归因限制
同条件仍不等于随机化
按可用加工顺序取样；B批内随机分配未报告。
[1] 教学模拟资料包（编制者未署名） 2026 | [2] 教学模拟资料包（编制者未署名） 2026
Notes: 首先看设计，而不是先看均值。四个单元各有12件独立试件。A批只有常规工艺，应力200兆帕；B批同时有常规和改性，也都是200兆帕；C批只有改性，应力降为180兆帕。表中空缺是本次没有试件，不是零寿命。由此，B批是唯一不同时改变批次和应力的工艺比较。把所有常规与所有改性直接混合，会把A和C的构成差异一起带进来。但同批同应力还不等于随机对照：原协议按可用加工顺序取样，没有报告B批内随机分配，试验顺序或未记录因素仍可能与工艺相关。后面因此把B批作为主要观察比较，把其它组用于描述边界。 参考文献（完整题名） protocol · 金属构件疲劳试验记录（教学模拟材料） · 原始试验协议；非期刊材料 · 2026 · 资料版本1，2026-10-20 dataset · 金属构件疲劳记录：48件试件CSV（教学模拟数据） · 原始数据文件 fatigue.csv；非期刊材料 · 2026 · 随协议v1提供，2026-10-20

## Slide 3
03 / 09
教学模拟数据
观察到50万次，不等于在50万次失效
限制平均寿命（各组12件）
Chart: 万次；标签末尾为应力MPa
| A 常规 · 200 | B 常规 · 200 | B 改性 · 200 | C 改性 · 180
50万次内限制平均寿命 | 23.6266 | 30.3683 | 32.9305 | 43.4824
[2] · fatigue.csv全48行；按工艺×批次分组计算；共同50万次窗口。
事件与停止点必须分开
C批：10失效 + 2右删失
两件runout均完整观察至50万
次；其真实失效寿命未知。
共同窗口：50万次
Y=min(T,50万)。无提前删失
时，平均Y即限制均值；不外推
停止点后的寿命。
边界
合并两工艺的限制均值差为11.21万次，但批次与应力同时改变，不能归因于工艺。
[1] 教学模拟资料包（编制者未署名） 2026 | [2] 教学模拟资料包（编制者未署名） 2026
Notes: C批有两件试件达到预定50万次停止点时尚未失效。这意味着真实失效寿命在停止点之后，但我们不知道具体是多少，不能把50万写成已测得的失效寿命。为了在共同观察窗内描述全部48件，定义Y为真实寿命和50万中的较小值。由于本数据没有提前删失，每件Y都完整可知，所以Y的平均就是50万次内限制平均寿命的经验估计。图中四组分别约23.63、30.37、32.93和43.48万次。C批的43.48并非无限观察下的平均失效寿命。若把两工艺各24件混合，差为11.21万次；但混合过程也同时改变批次和应力。这个差值只能描述当前混合样本，不代表改性工艺的独立增益。 参考文献（完整题名） protocol · 金属构件疲劳试验记录（教学模拟材料） · 原始试验协议；非期刊材料 · 2026 · 资料版本1，2026-10-20 dataset · 金属构件疲劳记录：48件试件CSV（教学模拟数据） · 原始数据文件 fatigue.csv；非期刊材料 · 2026 · 随协议v1提供，2026-10-20

## Slide 4
04 / 09
教学模拟数据
B批均值差为+2.56万次，区间跨越零
B批 · 200 MPa · 常规12件 / 改性12件 · 全部失效 · 探索性观察比较
每件试件的分布
每点为一条观测；纵向错位仅防重叠
一圆点=一件试件；无连线。常规均值30.37，改性32.93万次。
失效寿命 / 万次
20
25
30
35
40
45
50
常规 (n =
12)
改性 (n =
12)
差值与不确定性
点为估计值；线为区间；参考值 = 0
Δ=改性−常规；Welch 95%区间[−1.37, +6.49]。0为无差异
参考。
均值差 / 万次
−5
0
5
10
Δ
2.56 [−1.37, 6.49]
判断
区间同时容许负向与正向差异；尚未确认增益，也不能宣布等效或已验证材料机制。
[1] 教学模拟资料包（编制者未署名） 2026 | [2] 教学模拟资料包（编制者未署名） 2026
Notes: 这页是当前证据的核心。只看B批，200兆帕，两工艺各12件，24件全部在50万次前失效，所以这里不需要猜测删失后的寿命。左图保留每一件试件，不把独立试件连成趋势线。常规均值30.37万次，改性32.93万次，改性减常规为2.56万次，相对常规均值约8.44%。但右图比这个百分比更重要。采用允许两组方差不同的探索性Welch方法，95%区间从负1.37到正6.49万次。它既容许正向差异，也容许负向差异，因此目前不能确认增益。这里也不能说两工艺等效：区间仍然很宽，未显著不等于相同。Welch区间依赖独立样本和小样本均值近似，而原始取样并非已报告的随机分配。因此，即使后续区间收窄，归因仍需要更强的试验设计。 参考文献（完整题名） protocol · 金属构件疲劳试验记录（教学模拟材料） · 原始试验协议；非期刊材料 · 2026 · 资料版本1，2026-10-20 dataset · 金属构件疲劳记录：48件试件CSV（教学模拟数据） · 原始数据文件 fatigue.csv；非期刊材料 · 2026 · 随协议v1提供，2026-10-20

## Slide 5
05 / 09
教学模拟数据
寿命差异尚不能定位改性作用机制
需要区分的两类解释（无箭头表示关联）
可能解释
可能解释
工艺本身
待检验的寿命作用
批次 / 应力 / 顺序
尚未排除的替代解释
观察到的组间差异
关联并非机制证据
现有数据的提醒
同工艺也存在跨批差异
A与B常规均为200 MPa；B−A均值为+6.74万
次，仅作描述。
当前未取得的证据
机制测量尚缺
未提供断口、组织和残余应力；无法验证具体材
料机制。
[1] 教学模拟资料包（编制者未署名） 2026 | [2] 教学模拟资料包（编制者未署名） 2026
Notes: 为什么总体改性组更高，仍不能定位工艺机制？图中两条无箭头关联线表示待区分的解释。一种可能是工艺本身改变了寿命；另一种可能是批次、应力和加工顺序共同影响了观察差异。现有配置不能把这些贡献分离。一个直接提醒是：即使只看常规工艺、同为200兆帕，B批均值仍比A批高6.74万次。这显示当前记录具有跨批差异，却不能证明某个批次因素的因果作用，更不能拿这个值直接校正工艺效果。另一方面，资料没有断口、微观组织或残余应力测量。因此寿命数据即便出现稳定差异，也尚不足以确认材料机制。下一步寿命主试验首先解决效应识别，机制表征可以作为并行子研究。 参考文献（完整题名） protocol · 金属构件疲劳试验记录（教学模拟材料） · 原始试验协议；非期刊材料 · 2026 · 资料版本1，2026-10-20 dataset · 金属构件疲劳记录：48件试件CSV（教学模拟数据） · 原始数据文件 fatigue.csv；非期刊材料 · 2026 · 随协议v1提供，2026-10-20

## Slide 6
06 / 09
教学模拟数据
下一批：同批同应力随机验证（待实施）
从随机分流到共同测量
同一新批次 · 200 MPa
统一材料与几何；加工时段区组
常规工艺
区组内随机分配1/2
改性工艺
区组内随机分配1/2
共同终点与完整事件记录
失效，或50万次行政停止
主要比较：50万次内限制均值差
改性 − 常规；预定95%区间
试验前需要锁定
样本量先于招募确定
先定有意义差值和精度目标，再
对方差与删失比例作敏感性规
划。
执行与外推边界
记录顺序、设备、环境；尽量盲
法判定。单批结果仍需跨批复
核。
[1] 教学模拟资料包（编制者未署名） 2026 | [2] 教学模拟资料包（编制者未署名） 2026
Notes: 下一批方案尚未实施。建议把主要目标限定为：在同一新批次、200兆帕下，改性是否增加50万次范围内的限制平均寿命。先固定材料与几何条件，按加工时段区组，再在区组内随机一比一分配工艺；同时记录加工和试验顺序、设备与环境，尽可能对失效判定盲法。两组采用相同的失效或50万次停止规则，保留终点标识，不删除runout。主要估计量是改性减常规的限制平均寿命差。样本量不能直接沿用每组12件，更不能把本次8.44%当成真实效应。应先商定工程上有意义的差值和精度目标，再用B批方差的多个情景及不同删失比例进行规划。若出现提前删失，简单均值将不再适用，必须按事先约定的生存分析处理并检查删失假设。单批阳性结果也仍需在其它批次复核。 参考文献（完整题名） protocol · 金属构件疲劳试验记录（教学模拟材料） · 原始试验协议；非期刊材料 · 2026 · 资料版本1，2026-10-20 dataset · 金属构件疲劳记录：48件试件CSV（教学模拟数据） · 原始数据文件 fatigue.csv；非期刊材料 · 2026 · 随协议v1提供，2026-10-20

## Slide 7
07 / 09
教学模拟数据
判定规则要覆盖正向、反向与证据不足
先检查随机化、共同应力与终点、事件标记及删失前提，再判断区间方向。
事前约定的结果解释
先后条件 | 结果分支 | 允许的判断与动作
前提成立 | L > 0 | 支持正向差异；再判断工程意义
前提成立 | U < 0 | 支持反向差异；复核工艺与推广计划
前提成立 | L ≤ 0 ≤ U | 方向证据不足；不能宣布等效
前提不成立 | 分配 / 终点 / 删失失效 | 先核查与敏感性分析；暂停目标效应判定
Δ=RMST改性(50万)−RMST常规(50万)，95%区间为[L,U]。本页为预定方案；当前B批区间属于“含0”。
保留
未显著不等于等效；支持正向差异也不自动证明材料机制或跨条件推广。
[1] 教学模拟资料包（编制者未署名） 2026 | [2] 教学模拟资料包（编制者未署名） 2026
Notes: 为了避免结果出来以后改变解释，判定规则要现在写清楚。令差值是改性减常规的50万次限制平均寿命，95%区间为L到U。首先审查随机化、共同应力和终点、事件标记及删失假设。只有前提成立才看方向。如果L大于零，支持该批和该应力下的正向差异；工程上是否足够大，还要对照事前约定的意义阈值。如果U小于零，则支持反向差异，应复核工艺并讨论停止推广，不能把它含糊地归入“没有显著收益”。若区间包含零，包括端点恰好为零，方向证据不足，不能宣布等效。如果分配或删失前提失效，应先核查设计与分析，必要时重做试验。当前B批的区间属于含零这一行，但这只是观察数据判断，不是新试验的验证结果。 参考文献（完整题名） protocol · 金属构件疲劳试验记录（教学模拟材料） · 原始试验协议；非期刊材料 · 2026 · 资料版本1，2026-10-20 dataset · 金属构件疲劳记录：48件试件CSV（教学模拟数据） · 原始数据文件 fatigue.csv；非期刊材料 · 2026 · 随协议v1提供，2026-10-20

## Slide 8
08 / 09
教学模拟数据
当前结论与下一步决策
当前证据支持开展规范验证，
尚未确认改性带来寿命增益。
最可比证据：B批
+2.56万次；95%区间−1.37至+6.49万次。仍为
观察比较。
下一步：同条件随机验证
共同50万次终点；完整记录事件；按事前规则判
断正、反与不确定。
试验前需要课题组确定
工程上有意义的寿命增益与精度目标，如何确定？
[1] 教学模拟资料包（编制者未署名） 2026 | [2] 教学模拟资料包（编制者未署名） 2026
Notes: 汇总本次进展，已经完成的工作是48件记录的分组、终点核查和可比范围分析。当前最可比的B批观察差为正2.56万次，但95%区间为负1.37到正6.49万次，尚不能确认增益。总体混合差异和C批低应力记录不能补足这项证据，缺少微观表征也不允许直接提出机制结论。因此下一步优先级是建立同批、同应力、随机分配、共同停止规则的验证，而不是进一步放大当前百分比。希望课题组讨论并在试验前确定两个设计输入：工程上值得追求的寿命增益，以及可以接受的不确定范围。它们将决定样本量和后续判断。 参考文献（完整题名） protocol · 金属构件疲劳试验记录（教学模拟材料） · 原始试验协议；非期刊材料 · 2026 · 资料版本1，2026-10-20 dataset · 金属构件疲劳记录：48件试件CSV（教学模拟数据） · 原始数据文件 fatigue.csv；非期刊材料 · 2026 · 随协议v1提供，2026-10-20

## Slide 9
09 / 09
教学模拟数据
原始资料（教学模拟）
[1]
金属构件疲劳试验记录（教学模拟材料）
教学模拟资料包（编制者未署名） · 原始试验协议；非期刊材料 · 2026 · inputs/protocol.md · 资料版本1，2026-10-20
[2]
金属构件疲劳记录：48件试件CSV（教学模拟数据）
教学模拟资料包（编制者未署名） · 原始数据文件 fatigue.csv；非期刊材料 · 2026 · inputs/fatigue.csv · 随协议v1提供，
2026-10-20
Notes: 最后列出完整资料来源。报告仅使用2026年10月20日版本1的教学模拟协议及配套48行CSV，没有补充外部论文或未提供的显微图。计算脚本、输入校验值、精确统计量和判定反例随工程保留。50万次限制均值与B批Welch区间采用不同层次的口径：前者是共同窗口的描述统计，后者是探索性不确定性表达。谢谢。 参考文献（完整题名） protocol · 金属构件疲劳试验记录（教学模拟材料） · 原始试验协议；非期刊材料 · 2026 · 资料版本1，2026-10-20 dataset · 金属构件疲劳记录：48件试件CSV（教学模拟数据） · 原始数据文件 fatigue.csv；非期刊材料 · 2026 · 随协议v1提供，2026-10-20