## Slide 1
材料工程课题组研究进展汇报
2026年10月20日
金属构件疲劳寿命
研究进展汇报
常规与改性工艺的条件内比较
教学模拟数据
Notes: 本次汇报围绕一个具体问题：改性工艺相对常规工艺是否表现出寿命差异，现有记录能支持到什么程度。全部材料是教学模拟资料，不对应真实实验或项目。我们已完成48件记录的核对与重分析，重点介绍B批次同应力对照，然后说明目前归因边界与下一批验证方案。汇报中的改性效果尚未得到证实。 参考文献（完整题名） P-protocol · 金属构件疲劳试验记录（教学模拟材料） · 用户提供的教学模拟资料包 · 2026 · 版本1，2026-10-20 P-data · 疲劳试件观察记录（fatigue.csv，教学模拟数据） · 用户提供的48件试件合成记录 · 2026 · 与protocol.md版本1配套，48件试件

## Slide 2
02 / 08
研究问题与可比范围
教学模拟数据：48件独立试件，4个批次×工艺组合
批次 | 工艺 | 应力幅 | 试件数 | 失效 / runout
A | 常规 | 200 MPa | 12 | 12 / 0
B | 常规 | 200 MPa | 12 | 12 / 0
B | 改性 | 200 MPa | 12 | 12 / 0
C | 改性 | 180 MPa | 12 | 10 / 2
来源：protocol.md试件与条件；fatigue.csv全部48件
工艺是否延长寿命？
B批次内，200 MPa
常规12件与改性12件
已知批次和应力一致
仍保留取样边界
按可用加工顺序取样，未提供随机分配。
已知条件对齐后，工艺差异仍可能混有顺序与未测条件影响。
[1] 资料未署名 2026 | [2] 资料未署名 2026
Notes: 我们先看研究设计，而不是先看哪个工艺的平均值更高。每行是一件独立试件，共48件，四个批次与工艺组合各12件。A只有常规、C只有改性，B同时包含两种工艺。A和B的应力幅都是200 MPa，C是180 MPa。因此能在已知批次和应力上对齐的主要比较只有B批次内的两组。B各12件且均失效。协议说明各批次内按可用加工顺序取样，没有随机跨批次分配，也没有给出B内随机化证据。设备和环境没有另作差异记录，只能说未记录差异，不能当成已经充分控制。这决定了后面只能先做条件内描述性比较。来源：protocol.md“试件与条件”；fatigue.csv第2至49行。 参考文献（完整题名） P-protocol · 金属构件疲劳试验记录（教学模拟材料） · 用户提供的教学模拟资料包 · 2026 · 版本1，2026-10-20 P-data · 疲劳试件观察记录（fatigue.csv，教学模拟数据） · 用户提供的48件试件合成记录 · 2026 · 与protocol.md版本1配套，48件试件

## Slide 3
03 / 08
终点定义与分析方法
教学模拟数据：以独立试件为单位，保留失效与右删失区别
记录终点 | 记录含义 | 分析处理
failed | 已观察到失效 | 使用该失效循环数
runout | 50万循环仍未失效 | 保留右删失标记
B批次 | 两组各12件，全失效 | 均值差与中位数比较
runout后续寿命未知，不作500000循环失效处理
差异的不确定性
B组内按试件重抽样
100000次，百分位95%区间
固定种子20261020
区间的解释范围
主要比较：B批次、200 MPa的两工艺均值差。
区间反映组内波动，不能消除顺序取样或未测条件偏差。
[1] 资料未署名 2026 | [2] 资料未署名 2026
Notes: failed和runout必须分开理解。前者给出失效发生的循环数，后者给出在50万循环停止时仍未失效的记录，它的后续寿命未知。C批次有两件runout，不能把它们当作恰好50万循环失效，也不能删除。B批次所有试件都发生了失效，所以B内均值与中位数可以直接由失效寿命计算。主要效应量为改性减常规的样本均值差，同时用中位数帮助判断分布尾部影响。区间用组内按试件独立重抽样的百分位bootstrap，重复10万次并固定随机种子。这个区间只表达采样模型下的不确定性，并不能修正非随机取样偏差。我们也用Welch近似做敏感性核对，结论同样跨零。来源：protocol.md“终点与数据字典”；fatigue.csv B和C记录。 参考文献（完整题名） P-protocol · 金属构件疲劳试验记录（教学模拟材料） · 用户提供的教学模拟资料包 · 2026 · 版本1，2026-10-20 P-data · 疲劳试件观察记录（fatigue.csv，教学模拟数据） · 用户提供的48件试件合成记录 · 2026 · 与protocol.md版本1配套，48件试件

## Slide 4
04 / 08
B批次：均值较高，差异仍不确定
教学模拟数据：200 MPa，两组各12件，均已失效
横轴为各组独立升序位置（1–12），不表示配对或时间趋势
Chart: 失效寿命（万循环）
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
常规 | 23.3869 | 26.4025 | 28.8464 | 29.72 | 30.1508 | 30.8647 | 31.1243 | 31.1649 | 31.9524 | 32.7379 | 33.0731 | 34.9955
改性 | 24.3382 | 27.3827 | 27.512 | 30.5223 | 31.2279 | 31.5384 | 31.914 | 33.7178 | 36.5648 | 37.4917 | 37.8531 | 45.1032
均值差 +2.56万循环
常规30.37万，改性32.93万
相对常规 +8.4%
中位数差 +0.73万
常规30.99万，改性31.73万
相对常规 +2.4%
均值差95%区间跨0
−0.83至 +6.16万循环
探索性bootstrap，非因果证据
[1] 资料未署名 2026 | [2] 资料未署名 2026
Notes: 这张图展示B批次全部24件试件的失效寿命。两条线分别把各组12个值从小到大排序，横坐标是组内排序位置，不是加工时间，也不是试件配对。纵轴单位为万循环。可以看出两组分布大量重叠，改性组上尾较长。常规均值30.37万，改性32.93万，均值差2.56万，折合8.44%。但中位数常规30.9945万、改性31.7262万，差0.7317万，仅2.36%。因此不能用一个均值比概括所有试件。均值差的百分位bootstrap 95%区间是负0.8274万至正6.1629万，包含零和负差。Welch近似95%区间为负1.3680万至正6.4924万，也跨零。我们可以说本样本的改性均值较高，但不能宣称差异方向已经可靠，更不能据此宣称等效或没有作用。区间仍然依赖组内独立同分布近似，而且不解决非随机分配问题。来源：fatigue.csv第14至37行；analyze.py，独立组内bootstrap 100000次，seed=20261020。 参考文献（完整题名） P-protocol · 金属构件疲劳试验记录（教学模拟材料） · 用户提供的教学模拟资料包 · 2026 · 版本1，2026-10-20 P-data · 疲劳试件观察记录（fatigue.csv，教学模拟数据） · 用户提供的48件试件合成记录 · 2026 · 与protocol.md版本1配套，48件试件

## Slide 5
05 / 08
合并差异受到批次、应力与删失影响
教学模拟数据：两种汇总口径回答不同问题
比较范围 | 常规均值 | 改性均值 | 相对差
全体合并* | 27.00 | 38.21 | +41.5%
B，200 MPa | 30.37 | 32.93 | +8.4%
均值为观察时长，单位：万循环。*合并各24件、B各12件；含C的2件右删失
组别构成不同
常规：A与B，200 MPa
改性：B 200、C 180 MPa
A/B常规均值也不同
C批次单独解释
12件中2件在50万循环仍未失效，后续寿命未知。
C没有常规对照，不能分离应力、批次与工艺作用。
[1] 资料未署名 2026 | [2] 资料未署名 2026
Notes: 如果只按工艺把48件合并，观察时长均值会得到常规27.00万、改性38.21万，相对差41.5%。这个数字明显大于B内的8.4%，但两个数字并不估计同一个对象。常规混合A和B，改性混合B和C，而C又采用较低的180 MPa应力。仅常规工艺在A和B的均值就分别为23.63万和30.37万，说明批次相关差异不能被忽略。我们不能把这个差异进一步拆成具体批次因果效应，因为取样顺序和其他条件仍未控制。另一个问题是C的两件runout，它们在50万循环仍未失效，合并的观察均值包含停止时间，不是完整失效寿命均值。C的未失效比例2/12可以描述，但缺少180 MPa的同批次常规对照，所以不能分别识别工艺或应力作用。来源：fatigue.csv全部记录；protocol.md试件与条件、终点定义。 参考文献（完整题名） P-protocol · 金属构件疲劳试验记录（教学模拟材料） · 用户提供的教学模拟资料包 · 2026 · 版本1，2026-10-20 P-data · 疲劳试件观察记录（fatigue.csv，教学模拟数据） · 用户提供的48件试件合成记录 · 2026 · 与protocol.md版本1配套，48件试件

## Slide 6
06 / 08
目前结论与尚缺的证据
教学模拟数据：观察、归因与机制分别需要相应证据
当前判断：存在待验证的正向观察，尚不能确认改性有效
已完成的观察
48件记录完成核对。
B内改性均值较高，个体分布重叠，区间跨0。
因果归因尚未建立
未提供工艺随机分配记录，组合不完整。
合并差异不能排除批次、应力和取样顺序影响。
机制证据缺失
未提供断口、微观组织、残余应力测量。
不能从寿命记录反推改性机制。
优先验证的问题
新批次同应力随机对照下，
是否仍出现预定的有意义寿命增益？
[1] 资料未署名 2026 | [2] 资料未署名 2026
Notes: 目前可以报告的进展有明确层级：48件记录已完成并核对，B内的正均值差是当前观察；均值差区间跨零说明精度不足，缺少随机分配证据意味着即使点估计更大，也仍然需要解决归因。不能把“未证明有效”说成“证明无效”或“等效”。本次资料也没有任何断口、组织、残余应力测量，更没有改性工艺过程参数，因此关于裂纹萌生、扩展路径或残余压应力的解释只能作为今后的假说，不能写成结果。下一步应优先检验控制条件下的工艺差异能否稳定出现；机制表征应与具体工艺过程和可检验假说对应。最终外推还需要跨批次重复。来源：C-B、C-uncertainty的重分析和protocol.md测量缺口。 参考文献（完整题名） P-protocol · 金属构件疲劳试验记录（教学模拟材料） · 用户提供的教学模拟资料包 · 2026 · 版本1，2026-10-20 P-data · 疲劳试件观察记录（fatigue.csv，教学模拟数据） · 用户提供的48件试件合成记录 · 2026 · 与protocol.md版本1配套，48件试件

## Slide 7
07 / 08
下一步：同批同应力的随机验证
教学模拟研究的待实施方案：新试件尚未开展
待检验假说
200 MPa下，改性相对常规的限制平均寿命增益超过
预定δ。
公平对照
同一新批次内随机分配工艺。
测试顺序分块或随机化。
统一终点
共同停止点：50万循环
保留失效与runout
主指标：限制平均寿命差
报告差值及置信区间
试验前确定
按工程意义确定δ
结合变异与删失规划样本量
记录工艺、顺序、环境
固定分析方案
可反驳的判据
区间下限 > δ：支持优势
区间上限 ≤ δ：排除该量级增益
其余情况：仍不确定
[1] 资料未署名 2026 | [2] 资料未署名 2026
Notes: 下一阶段可申请一批新试件，但目前尚未开展。建议选定200 MPa，与主要比较一致，在同一材料批次中随机分配常规和改性工艺，同时对测试顺序做分块或随机化，防止工艺与顺序系统性重合。两组用相同设备记录、环境记录、失效判据和50万循环停止规则。主要指标预先设为至50万循环的限制平均寿命差，即两组E[min(T,500000)]之差，这样到停止点仍未失效的试件仍进入评价。若所有删失都只发生在统一停止点，该量等于截断观察寿命的均值；若有提前退出则需要相应生存分析和删失假设。实验前由课题组确定具有工程意义的最小增益δ，再结合变异和预期删失做样本量规划，样本量目前尚未确定。判据也事先确定：若差值区间下限超过δ才支持所设优势；上限不超过δ则排除该量级增益；否则仍不确定。新批次验证的适用范围依然是200 MPa与该批次，跨批次稳定性和机制测量需后续研究。 参考文献（完整题名） P-protocol · 金属构件疲劳试验记录（教学模拟材料） · 用户提供的教学模拟资料包 · 2026 · 版本1，2026-10-20 P-data · 疲劳试件观察记录（fatigue.csv，教学模拟数据） · 用户提供的48件试件合成记录 · 2026 · 与protocol.md版本1配套，48件试件

## Slide 8
08 / 08
资料来源与讨论
教学模拟资料包，版本1，2026-10-20
[1]
金属构件疲劳试验记录（教学模拟材料）
资料未署名 · 用户提供的教学模拟资料包 · 2026 · protocol.md · 版本1，
2026-10-20
[2]
疲劳试件观察记录（fatigue.csv，教学模拟数据）
资料未署名 · 用户提供的48件试件合成记录 · 2026 · fatigue.csv · 与protocol.md
版本1配套，48件试件
资料范围
protocol.md：条件与终点
fatigue.csv：48件记录
均为合成教学材料
请课题组讨论
最小有意义增益δ
可行样本量与分配方案
同批同应力验证的资源
Notes: 本汇报的研究事实仅来自所列两份材料：协议版本1和对应48件试件CSV。它们全部是教学模拟资料，未引用外部论文或补充未提供的实验。均值、中位数、区间和图中的排序值均来自这些记录的重计算。最终想请课题组讨论的是：在下一批试件申请前，确定200 MPa条件下有工程意义的最小寿命增益δ、可行样本量和随机分配方案。只有预先确定这些问题，后续结果才便于判断。 参考文献（完整题名） P-protocol · 金属构件疲劳试验记录（教学模拟材料） · 用户提供的教学模拟资料包 · 2026 · 版本1，2026-10-20 P-data · 疲劳试件观察记录（fatigue.csv，教学模拟数据） · 用户提供的48件试件合成记录 · 2026 · 与protocol.md版本1配套，48件试件